| Population Type | Framboid Diameter (µm) | Microcrystal Diameter (µm) | Atom % Fe | Atom % S | Atom % C | Fe: S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bone | 3.4 | anhedral | 7.6 | 10.6 | 65.6 | 0.7 |
| Bone | 5.0 | 1.1 | 3.8 | 5.6 | 78.3 | 0.7 |
| Bone | 4.7 | 0.9 | 0.0 | 5.5 | 75.1 | 0.0 |
| Bone | 3.6 | 0.4 | 8.1 | 12.0 | 63.2 | 0.7 |
| Bone | 2.0 | 0.3 | 9.9 | 12.5 | 62.2 | 0.8 |
| Bone | 4.2 | 0.6 | 9.3 | 15.2 | 61.9 | 0.6 |
| Bone | 4.0 | 0.5 | 6.5 | 10.4 | 65.5 | 0.6 |
| Bone | 2.4 | 0.3 | 5.4 | 7.3 | 68.6 | 0.7 |
| Bone | 3.9 | 0.5 | 7.4 | 3.8 | 68.4 | 2.0 |
| Bone | 3.8 | 1.4 | 10.5 | 17.3 | 38.7 | 0.6 |
| Bone | 4.0 | 1.6 | 10.7 | 10.7 | 32.5 | 1.0 |
| Bone | 3.1 | 0.4 | 6.0 | 11.4 | 54.2 | 0.5 |
| Bone | 4.0 | 0.5 | 8.7 | 12.9 | 47.9 | 0.7 |
| Bone | 3.6 | 1.3 | 9.1 | 14.9 | 45.3 | 0.6 |
| Bone | 3.5 | 0.7 | 7.4 | 11.8 | 55.9 | 0.6 |
| Bone | 6.5 | 1.3 | 8.8 | 17.8 | 36.8 | 0.5 |
| Bone | 3.1 | 0.4 | 12.9 | 20.0 | 39.7 | 0.6 |
| Bone | 4.0 | 1.1 | 16.3 | 22.8 | 52.5 | 0.7 |
| Bone | 3.4 | anhedral | 6.0 | 11.1 | 13.9 | 0.5 |
| Bone | 3.5 | 0.5 | 11.2 | 17.3 | 26.8 | 0.6 |
| Bone | 3.5 | anhedral | 8.6 | 9.1 | 34.7 | 0.9 |
| Bone | 2.9 | 0.6 | 6.6 | 12.9 | 39.8 | 0.5 |
| Bone | 4.6 | 0.5 | 8.9 | 14.2 | 38.2 | 0.6 |
| Bone | 3.1 | 0.4 | 13.0 | 21.4 | 28.0 | 0.6 |
| Bone | 4.0 | 0.6 | 12.2 | 18.9 | 39.2 | 0.6 |
| Bone | 3.1 | 0.7 | 8.1 | 6.6 | 39.9 | 1.2 |
| Bone | 2.8 | 0.5 | 8.5 | 1.6 | 22.6 | 5.5 |
| Bone | 3.0 | 0.5 | 7.8 | 1.4 | 30.4 | 5.4 |
| Bone | 3.0 | 0.5 | 8.0 | 2.9 | 49.2 | 2.8 |
| Bone | 5.0 | 0.9 | 8.1 | 12.6 | 51.8 | 0.6 |
| Bone | 3.9 | 0.5 | 7.8 | 2.4 | 47.0 | 3.3 |
| Bone | 3.2 | 0.4 | 5.1 | 3.0 | 66.0 | 1.7 |
| Bone | 3.5 | 0.7 | 3.1 | 0.4 | 75.9 | 8.5 |
| Bone | 6.2 | 1.0 | 4.7 | 1.1 | 49.7 | 4.4 |
| Bone | 3.0 | 0.4 | 8.0 | 14.3 | 46.8 | 0.6 |
| Bone | 4.0 | 0.7 | 6.4 | 11.2 | 58.0 | 0.6 |
| Bone | 3.7 | 0.5 | 3.7 | 6.4 | 66.8 | 0.6 |
| Bone | 4.0 | 1.0 | 4.8 | 9.0 | 68.1 | 0.5 |
| Bone | 1.8 | 0.1 | 7.7 | 10.2 | 61.2 | 0.8 |
| Bone | 3.4 | 1.0 | 7.6 | 16.2 | 48.0 | 0.5 |
| Bone | 4.9 | 0.4 | 5.7 | 9.4 | 49.1 | 0.6 |
| Bone | 6.5 | 1.3 | 4.9 | 8.3 | 59.7 | 0.6 |
| Bone | 4.6 | 0.4 | 6.9 | 8.3 | 46.6 | 0.8 |
| Bone | 5.5 | 1.0 | 4.9 | 7.4 | 52.0 | 0.7 |
| Bone | 4.8 | 0.8 | 7.0 | 10.8 | 42.5 | 0.6 |
| Bone | 2.9 | 0.3 | 7.7 | 10.7 | 39.1 | 0.7 |
| Bone | 3.6 | 0.8 | 6.4 | 11.5 | 50.0 | 0.6 |
| Bone | 5.6 | 0.8 | 4.5 | 7.1 | 66.3 | 0.6 |
| Bone | 4.0 | 0.7 | 4.1 | 3.7 | 62.0 | 1.1 |
| Bone | 4.5 | 0.8 | 5.1 | 6.2 | 44.6 | 0.8 |
| Bone | 2.0 | 0.3 | 6.7 | 11.1 | 45.0 | 0.6 |
| Bone | 3.1 | 0.5 | 15.6 | 16.8 | 12.3 | 0.9 |
| Bone | 5.6 | 0.9 | 10.0 | 10.0 | 32.8 | 1.0 |
| Bone | 4.4 | 0.5 | 10.1 | 16.6 | 40.1 | 0.6 |
| Bone | 3.7 | 0.8 | 10.6 | 8.2 | 21.7 | 1.3 |
| Bone | 4.0 | 0.5 | 13.9 | 27.7 | 12.7 | 0.5 |
| Bone | 6.3 | 0.7 | 7.2 | 12.5 | 37.0 | 0.6 |
| Bone | 3.6 | 0.4 | 8.3 | 14.0 | 33.0 | 0.6 |
| Bone | 4.2 | 0.6 | 11.3 | 1.3 | 9.9 | 8.5 |
| Sediment | 1.9 | 0.3 | 2.3 | 4.7 | 42.6 | 0.5 |
| Sediment | 6.6 | 1.4 | 3.2 | 6.4 | 31.8 | 0.5 |
| Sediment | 5.6 | 1.0 | 2.3 | 4.4 | 41.0 | 0.5 |
| Sediment | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 5.8 | 37.8 | 0.5 |
| Sediment | 4.5 | 0.5 | 2.2 | 5.7 | 37.0 | 0.4 |
| Sediment | 4.9 | 1.6 | 3.7 | 4.8 | 17.9 | 0.8 |
| Sediment | 3.0 | anhedral | 3.6 | 5.1 | 33.7 | 0.7 |
| Sediment | 3.2 | 0.5 | 3.7 | 4.8 | 22.6 | 0.8 |
| Sediment | 5.0 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 38.9 | 0.6 |
| Sediment | 7.5 | 1.3 | 3.9 | 3.1 | 37.4 | 1.2 |
| Sediment | 3.3 | 0.9 | 3.0 | 7.2 | 28.9 | 0.4 |
| Sediment | 4.6 | 0.6 | 3.8 | 5.9 | 28.6 | 0.6 |
| Sediment | 2.4 | 0.4 | 2.8 | 1.9 | 40.1 | 1.5 |
| Sediment | 3.0 | anhedral | 2.5 | 4.7 | 27.7 | 0.5 |
| Sediment | 4.0 | 0.6 | 3.3 | 5.9 | 30.7 | 0.6 |
| Sediment | 3.4 | 0.6 | 2.5 | 3.3 | 41.0 | 0.8 |
| Sediment | 5.0 | 1.1 | 2.1 | 5.2 | 47.9 | 0.4 |
| Sediment | 3.0 | 0.5 | 2.4 | 4.3 | 45.4 | 0.6 |
| Sediment | 7.8 | 0.5 | 4.0 | 2.1 | 28.2 | 1.9 |
| Sediment | 6.3 | 0.6 | 2.6 | 6.6 | 46.9 | 0.4 |
| Sediment | 3.4 | 0.4 | 2.5 | 5.7 | 35.9 | 0.4 |
| Sediment | 2.9 | 0.9 | 3.7 | 6.4 | 28.9 | 0.6 |
| Sediment | 3.6 | 1.0 | 2.1 | 4.3 | 50.1 | 0.5 |
| Sediment | 3.4 | 0.9 | 4.7 | 9.3 | 13.4 | 0.5 |
| Sediment | 10.0 | 1.9 | 4.2 | 8.3 | 24.3 | 0.5 |
| Sediment | 4.2 | 0.8 | 6.4 | 8.7 | 39.5 | 0.7 |
| Sediment | 3.3 | 0.5 | 2.8 | 5.4 | 42.5 | 0.5 |
| Sediment | 4.0 | 1.0 | 2.5 | 5.7 | 52.0 | 0.4 |
| Sediment | 4.6 | 0.8 | 3.4 | 5.0 | 39.5 | 0.7 |
| Sediment | 4.1 | 0.7 | 2.3 | 5.7 | 52.5 | 0.4 |
| Sediment | 2.6 | 0.3 | 3.5 | 6.3 | 12.7 | 0.6 |
| Sediment | 5.4 | anhedral | 3.6 | 5.9 | 27.3 | 0.6 |
| Sediment | 5.0 | 1.3 | 3.6 | 7.0 | 17.1 | 0.5 |
| Sediment | 2.9 | 0.4 | 6.1 | 9.2 | 16.8 | 0.7 |
| Sediment | 5.3 | 0.8 | 6.1 | 8.0 | 22.6 | 0.8 |
| Sediment | 4.0 | 0.5 | 2.1 | 4.2 | 50.4 | 0.5 |